**Bestektekst**

**Business Line ALPHA-PR FX**

Stalen sandwichpaneel – wandelement

Leverancier: Cladding Point B.V.

Fabrikant: Pruszynski

Type: BL ALPHA-PR FX (benaming van fabrikant is PWS PIR PL)

Beoogd gebruik: buitenwanden en buitenwandbekleding, binnenwanden

Essentiele kenmerken overeenkomstig EN14509:2013

Warmteweerstand Rc-waarde (m².K/W), NTA 8800: 120 mm 5,74

Brandklasse: (EN13501-1): B-s1d0

Brandwerendheid (EN13501-2) (klasse): EI 30 (i->o) horizontaal, brandwerende overspanning 7500 mm, EW 60ef (o->i) horizontaal, brandwerende overspanning 6000 mm. EI 60ef (o->i) horizontaal, brandwerende overspanning 4000 mm, Zie product informatie

Geluidisolatie Geluidsisolatie (Rw (C; Ctr)) (EN-ISO 717-1) (dB): ̴ 25 (-3; -5)

Paneeldikte (mm): 120

Werkende breedte paneel (w) (mm): 1050

Paneellengte (mm); standaard 2000 – 13500 , op aanvraag 400 – 2000 , 13500 – 16000

Verbinding (type): VI dubbele messing en groef

Profiel buitenplaat (exterieur): NTB\* Rib16, Minibox, Box

Staalsoort en kwaliteit buitenplaat (EN10025-1): S280GD+Z

Oppervlaktebehandeling buitenplaat: NTB\* Purlak + Purmat 50 µm, Terracoat 27 µm, HDX 50 µm, HPS 200 µm, volgens kleurenschema

Dikte buitenplaat (mm): NTB\* 0,5, 0,6

Kern / isolatiemateriaal (EN13165): PIR, polyisocyanuraat, FM approved schuimsysteem, met een densiteit van 40 kg/m3, volledig HCFK-vrij

Dikte kern(mm): 120

Profiel binnenplaat (interieur): NTB\* Box, op aanvraag Ongeprofileerd

Staalsoort en kwaliteit binnenplaat (EN10025-1): S280GD+Z

Oppervlaktebehandeling binnenplaat: NTB\* Polyester 25 µm, Farm 35 µm Granite Farm ± Ral 9010, Foodsafe PVC 120 µm, volgens kleurenschema

Dikte binnenplaat (mm): NTB\* 0,45, 0,5

Bevestiging: verdekt (onzichtbaar), advies met gebruik van montageplaten, zie montage voorschrift

NTB\* De oranje tekst geeft aan dat er keuzes gemaakt kunnen worden. Voor advies neem contact op met Cladding Point, [rob@claddingpoint.nl](mailto:rob@claddingpoint.nl), +31(0)683667355.